Les litières

Tableau synthèse

| Matériau | Capacité d’absorption d’eau % CAE | Teneur en eau % | Quantité à utiliser Kg/u.a./jour | Prix/tonne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sciure de bois Vrac | 142 | 36 | 3.4 à 4.4 (1) | 58. $ à 63.$ |
| Ripe Vrac | 138 | 12 à 15 | 2.2 à 3 (1) | 58. $ à 63.$ |
| Paille en balle | 259 | 12 à 17 | 2.2 à 3(1) | 50.$ fait 170.$ achat |
| Foin en balle | 223 | 11 à 14 | 2.1 à 3(1) | 70.$/ t fait 200.$/ t achat |
| Papier journal | 400 | 15 | 0.9 à 1.9(4) | 72.$ à 235.$/ t |
| Résidus désencrage | 55(2) | 50 à 55 | 6.4 à 8.3(3) | 5. $ |
| Litières issues sous produits agricoles |
| Le chanvre Anas | 200 | 9 à 13 | <2.2 | 165. $/ tonne(5) |
| Le lin Paille | 300 | 10 | >2.2 | 14. à 19.$/ tonne |
| Paille Le kénaf | N.D. | 15 | >2.2 | 137. $/ tonne |
| Panic érigé | <278 | 15 | Étude en cours | 45. $ à 75. $ /tonne |
| Alpiste roseau | 250 | 11 à 14 | 2.1 à 3.1 | Sous étude |
| Le lupin | 278 | 12 à 17 | 2.2 à 3 | Non disponible |
| Paille de canola | 343 | 11 | 2.2 à 2.7 | 25. $/tonne(5) |
| Paille de soya | 278 | 12 à 17 | 2.2 à 3 | 51. $/tonne(5) |
| Cannes de maïs | 250 | 12 à 17 | 2.2 à 3 | 11. $/tonne(5) |
| Saule | n.d. | 50 à 60 | n.d. | 80. $/tonne(5) |
| Tourbe | 465 à 615 | 35 à 50 | n.d. | 5,50 $/200 litres |
| Sable | 0.3 | 0 | n.d. | 35,50 $ à 37,74 $ Sans transport |

(  ) voir annexe

Annexe

LÉGENDE

- Guide de bonnes pratiques agroenvironnementales pour la gestion des fumiers de bovin de boucherie.  Ce sont les valeurs minimales et maximales de litière requise par jour par bouvillon de 400 kg et par vache.

- Légèrement supérieure à la sciure de bois dans les mêmes conditions d’humidité.

- pour un mélange mixte de bovins laitiers et de bouvillon d’abattage d’un poids supérieur à 260 kg.

- Pour un élevage de vaches laitières.

- Pour les cultures, nous assumons la culture à la ferme ainsi les coûts de transport sont nuls.

Dans tous les cas les frais de livraison sont nuls à l’intérieur d’un rayon de 50 km.

Référence : Fédération des producteurs de bovins du Québec

Revue de littérature sur les litières en production bovine, juillet 2007, 66 pages.

Line Landry, agronome